## Slide 1: Сівка Іван Іванович ст. гр. ПМЗм-24-1 кваліфікаційна робота магістра на тему:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра будівництва
Ілюстративний матеріал
Івано-Франківськ, 2025 р.
“Вплив технології зварювання на мікроструктуру зварних швів теплообмінника”

## Slide 2
Метою роботи є вивчення особливостей формування структури після термообробки у вигляді відпалу при різних технологічних режимах, при TIG зварюванні аустенітної нержавіючої сталі AISI 321, а також дослідження твердості після термообробки отриманих зразків.
Поставлена мета досягається шляхом вирішення наступних завдань:
1. Розгляд можливих дефектів зварних з'єднань нержавіючих та жароміцних сплавів вузлів теплообмінника.
3. Виконання зварних з'єднань аргоно-дуговим (TIG) зварюванням нержавіючої сталі AISI 321.
4. Виявлення впливу технології зварювання та термічного оброблення на мікроструктуру зварних швів.
5. Проведення аналізу параметрів зварювальних режимів для отримання високоякісного зварного з'єднання.

## Slide 3
Теплообмінник печі допалу сірководневмісних та нафтозалежних газів

## Slide 4
4
Обладнання для виконання досліджень
Зварювальна установка Vitals
professional ac/dc-2000 tig alu puls
Муфельна піч

## Slide 5
5
Обладнання для виконання досліджень
Твердомір ТК-2М
Мікроскоп металографічний
MMO-1600AT
Зразки для
металографічних
досліджень

## Slide 6
6
Режими термічного оброблення зразків
Хімічний склад сталі AISI 321
№ зразка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Час витримки, хв. | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60
Температура нагріву, °С | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000
C | Cr | Fe | Mn | Ni | P | S | Ni | Ti
≤0.12 | 17-19.0 | осн. | ≤2.0 | 9-11.0 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.8 | ≤0.8

## Slide 7
7
Мікроструктура наплавленого металу вихідного зразка, х100

## Slide 8
8
Структура наплавленого металу зразків №1 та №2 після термооброблення за режимами №1 та №2 (800 °С)

## Slide 9
9
Структура наплавленого металу зразків №3 та №4 після термообробки за режимами №3 та №4 (900°С, 30 хв., 60 хв.)

## Slide 10
10
Структура зварного шва зразка №5 після термооброблення за режимом №5, х100
(1000 °С, 30 хв.)

## Slide 11
11
Структура металу зварного шва зразка №6 після термооброблення за режимом №6, х200 (1000 °С, 60 хв.)

## Slide 12
ВИСНОВКИ
Методом TIG зварювання виконані зварні зразки нержавіючої сталі аустенітного класу марки AISI 321. Проведені дослідження параметрів зварювання для отримання високоякісного зварного з'єднання, обрали оптимальний спосіб зварювання – аргонодугове, зі зварювальним струмом у діапазоні 70-100 А, виліт електрода 7 мм, та витрата аргону 6-8 л/хв. З використанням зварювальної установки Vitals AC/DC 2000, вольфрамового електрода діаметром 3 мм, зварювального дроту ОК Tigrod 19.85 діаметром 2,6 мм.
Після гомогенізації відпалу з різною витримкою при різних температурних режимах було виявлено, що на третьому і четвертому режимах термооброблення починають з'являтися кардинальні зміни мікроструктури, а саме зароджується процес рекристалізації. На зразках №3 та №4 ще проглядаються залишки дендритної структури у наплавленому металі. На п'ятому та шостому режимах термооброблення відбувається повна рекристалізація наплавленого металу. Структура металу зварного шва стала аустенітною.
У ході виконання роботи було виявлено, що оптимальним режимом гомогенізуючого відпалу є режим №6, при якому структура наплавленого металу стає аустенітною та практично зникає межа між основним та наплавленим металом. Зростання зерна при термообробці за режимом №6 не спостерігається.
Також спостерігали ефект вирівнювання твердості основного та наплавленого металу в результаті термооброблення. Після оптимального режиму відпалу (режим №6) значення твердості наплавленого металу максимально наближається до значення твердості основного металу і становить відповідно 152 та 148 НВ.
Отримання за відпалу в зварному шві аустенітної структури дозволяє зняти зварювальні напруження в зварному шві, що має позитивно позначатися на стійкості зварних з'єднань, виконаних ТIG зварюванням, до міжкристалітної корозії в агресивних середовищах.